**DIXIS TOP**

**Безопасный антифриз для систем отопления и кондиционирования**

Безопасный антифриз **«DIXIS TOP»** предназначен для использования в качестве рабочей жидкости в теплообменных аппаратах объектов пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышленности, а также в системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, с целью исключения «размораживания» систем при отрицательных температурах и для защиты оборудования от возникновения коррозии, образования накипи, развития микроорганизмов.

**«DIXIS TOP»** представляет собой водный раствор пропиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

Безопасный антифриз **«DIXIS TOP»** выгодно отличаются по токсикологическим свойствам от традиционных антифризов технического назначения на основе моноэтиленгликоля.

**«DIXIS TOP»** может безопасно использоваться в открытых системах и в двухконтурных отопительных котлах, а также позволяет производить пуско-наладочные работы при отрицательных температурах.

**«DIXIS TOP»** — готовый к использованию антифриз с температурой начала кристаллизации минус 30°C. Допускается разбавление водой в соотношении 1:1 для получения антифриза с температурой начала кристаллизации минус 10°C.

Температура начала кристаллизации минус 31°C.

Температура замерзания минус 40°C.

Плотность при 20°C: 1,045 г/см3.

Температура кипения при атмосферном давлении не ниже 106°C.

Содержание пропиленгликоля: 45,05%

Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 10°C.

Основные преимущества антифриза **«DIXIS TOP»**:

* приготовлен на основе пищевого пропиленгликоля;
* безопасное использование в замкнутых системах объектов пищевой промышленности;
* высокая морозостойкость;
* исключает разрушение элементов теплообменных систем при замерзании;
* не вызывает коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя;
* обладает способностью удалять и предотвращать образование накипи;
* не наносит вреда уплотнительным материалам;
* совместим с пластиковыми и металлопластиковыми трубами и уплотнителями;
* пожаробезопасен;
* 100% выходной контроль качества продукции;
* выгодная цена.

Качество и долговечность антифриза **«DIXIS TOP»** подтверждено успешной практикой применения в различных системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Поставляется в пластиковых канистрах: 10 л, 20 л, 30 л, 50 л и металлических бочках 200 л.

Вся тара защищена от несанкционированного вскрытия.