Ремонтная смесь МБР 300

МБР 300 представляет собой полимерно-минеральную мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, портландцемента и комплекса модифицирующих добавок.

Область применения:

Сухая строительная смесь МБР 300 предназначена для приготовления строительного мелкозернистого бетона, используемого для ремонта бетонных конструкций, замоноличивания стыков, технологических отверстий и т.д.При отрицательных температурах используется сухая смесь МБР 300М морозостойкая.

Основные характеристики:

- высокая пластичность;

- хорошая адгезия к основанию;

- малая деформация усадки.

Технические данные:

Водоудерживающая способность			98%

Максимальная толщина за один проход		50 мм

Расход воды для приготовления			0,22-0,23 л на 1 кг смеси

Время использования	 				не менее 2 часов

Время твердения					24 часа

Температура рабочей поверхности 			от +5˚С до 30˚С

Прочность на сжатие (марка)				320 кгс/см2 (32,0 МПа)

Прочность на отрыв от бетонной поверхности	7,7 МПа

Марка по водонепроницаемости                                  W10

Морозостойкость					F 400

Порядок работы:

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть крепкой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масел, битума, остатков краски и т.д. Трещины расшиваются, старый непрочный бетон удаляют, освобожденную арматуру чистят от ржавчины. Подготовленную поверхность очищают от мусора.

Слабый, старый бетон или раствор укрепляют грунтовкой. Металлические детали обрабатывают антикоррозионным раствором.

Приготовление раствора:

Сухую строительную смесь МБР 300 высыпают в чистую пресную воду, постоянно перемешивая до получения однородной массы. Перемешивание ведут не менее 5 минут.

Количество воды, необходимое для приготовления бетона, определяют из соотношения – 0,22-0,23 л на 1 кг сухой смеси (5,5-5,75 л воды на мешок 25 кг сухой строительной смеси). Избыток воды способствует образованию трещин.

Приготовленному бетону необходимо дать постоять в течение 5 минут для приобретения полной однородности и затем повторно размешать. Готовый бетон необходимо использовать в течение 2 часов.

Нанесение на основание:

МБР 300 наносится на основание с помощью шпателя, мастерка или с устройством местной опалубки.

Перед нанесением бетона подготовленную поверхность обильно смачивают. Дают воде впитаться и затем вручную наносят смесь. При больших площадях ремонтируемой поверхности, ремонт мест подверженных большим изгибающим нагрузкам слой наносимой  смеси, толщине слоя более 50 мм необходимо армировать щелочестойкой стеклосеткой, металлической арматурой или фиброй.

Укладку смеси ведут без перерыва до полного окончания, либо захватками. Перед нанесением последующих слоев необходимо смачивать предыдущий слой, т.е. соблюдать способ обработки – «мокрое по мокрому».

Температура рабочей поверхности должна быть не менее +5 и не более +30.

Норма расхода:

Расход смеси зависит от вида ремонта. Для ремонта поврежденной горизонтальной поверхности 95-110 кг на 1 кв.м. ремонтируемой поверхности при толщине слоя 50 мм.

Условия и срок хранения:

Срок хранения в таре производителя 6 месяцев со дня изготовления.