Ремонтная смесь МБР 400

МБР 400 представляет собой полимерно-минеральную мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, портландцемента и комплекса модифицирующих добавок.

Область применения:

Сухая строительная смесь МБР 400 предназначена для приготовления строительного мелкозернистого бетона, используемого для ремонта бетонных конструкций, замоноличивания стыков, технологических отверстий и т.д.

Основные характеристики:

- высокая пластичность;

- хорошая адгезия к основанию;

- малая деформация усадки.

Технические данные:

Водоудерживающая способность			95%

Максимальная толщина за один проход		50 мм

Расход воды для приготовления			0,17-0,18 л на 1 кг смеси

Время использования	 				не менее 0.5 часов

Время твердения					24 часа

Температура рабочей поверхности 			от +5˚С до 30˚С

Прочность на сжатие (марка)				400 кгс/см2 (40,0 МПа)

Прочность на отрыв от бетонной поверхности	1.75 МПа

Морозостойкость					не менее W10

Порядок работы:

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть крепкой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масел, битума, остатков краски и т.д. Трещины расшиваются, старый непрочный бетон удаляют, освобожденную арматуру чистят от ржавчины. Подготовленную поверхность очищают от мусора.

Слабый, старый бетон или раствор укрепляют грунтовкой. Металлические детали обрабатывают антикоррозионным раствором.

Приготовление раствора:

Сухую строительную смесь МБР 400 высыпают в чистую пресную воду, постоянно перемешивая до получения однородной массы. Перемешивание ведут не менее 5 минут.

Количество воды, необходимое для приготовления бетона, определяют из соотношения – 0,17-0,18 л на 1 кг сухой смеси. Избыток воды способствует образованию трещин.

Приготовленному бетону необходимо дать постоять в течение 5 минут для приобретения полной однородности и затем повторно размешать. Готовый бетон необходимо использовать в течение 30 минут.

Нанесение на основание:

МБР 400 наносится на основание с помощью шпателя, мастерка или с устройством местной опалубки.

Перед нанесением бетона подготовленную поверхность обильно смачивают. Дают воде впитаться и затем вручную наносят смесь. При больших площадях ремонтируемой поверхности, ремонт мест подверженных большим изгибающим нагрузкам слой наносимой  смеси, толщине слоя более 50 мм необходимо армировать щелочестойкой стеклосеткой, металлической арматурой или фиброй.

Укладку смеси ведут без перерыва до полного окончания, либо захватками. Перед нанесением последующих слоев необходимо смачивать предыдущий слой, т.е. соблюдать способ обработки – «мокрое по мокрому».

Норма расхода:

Расход смеси зависит от вида ремонта. Для ремонта поврежденной горизонтальной поверхности 95-110 кг на 1 кв.м. ремонтируемой поверхности при толщине слоя 50 мм.

Для заделки отверстия в бетонной стене диаметром30-35 см и глубиной 10 см требуется 150-200г смеси, для заделки трещины шириной 20мм и длиной 1 м при глубине 20мм потребуется 100-750г смеси.