Ремонтная смесь МБР 600

(литьевой тип)

МБР 600 представляет собой полимерно-минеральную мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, портландцемента и комплекса модифицирующих добавок.

Область применения:

Сухая строительная смесь МБР 600 предназначена для приготовления строительного мелкозернистого бетона, используемого для ремонта бетонных конструкций, замоноличивания стыков, технологических отверстий и т.д.При отрицательных температурах используется сухая смесь МБР 600М морозостойкая.

Основные характеристики:

- высокая пластичность;

- хорошая адгезия к основанию;

- малая деформация усадки.

Технические данные:

Водоудерживающая способность			98%

Максимальная толщина за один проход		40 мм

Расход воды для приготовления			0,18-0,19 л на 1 кг смеси

Время использования	 				не менее 15 минут

Время твердения					24 часа

Температура рабочей поверхности 			от +5˚С до 30˚С

Прочность на сжатие (марка)				630 кгс/см2 (63,0 МПа)

Прочность на отрыв от бетонной поверхности	1,76 МПа

Марка по водонепроницаемости                                  W10

Морозостойкость					F 400

Порядок работы:

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть крепкой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масел, битума, остатков краски и т.д. Трещины расшиваются, старый непрочный бетон удаляют, освобожденную арматуру чистят от ржавчины. Подготовленную поверхность очищают от пыли с помощью сжатого воздуха, промывают водой или  обрабатывают с помощью пескоструйной установки.

Необходимо обработать полимер-минеральной  грунтовкой слабые и сильно впитывающие влагу основания. Металлические детали обрабатывают антикоррозионным раствором.

Приготовление раствора:

Сухую строительную смесь МБР 600 высыпают в чистую пресную воду, постоянно перемешивая до получения однородной массы.

Количество воды, необходимое для приготовления бетона, определяют из соотношения – 0,18-0,19 л на 1 кг сухой смеси. Избыток воды способствует образованию трещин. Готовый бетон необходимо использовать в течение 10 минут. По истечении 10 минут раствор становится тиксотропным и его можно разравнивать  инструментом еще в течении 15 минут.

Нанесение на основание:

Перед применением бетона вокруг ремонтируемого участка делаю опалубку.

Перед нанесением бетона подготовленную поверхность обильно смачивают. Дают воде впитаться и затем в опалубку заливают бетон. При больших площадях ремонтируемой поверхности, ремонт мест подверженных большим изгибающим нагрузкам слой наносимой  смеси, толщине слоя более 50 мм необходимо армировать щелочестойкой стеклосеткой, металлической арматурой или фиброй.

Заливку бетона ведут без отрыва до полного окончания.

Температура рабочей поверхности должна быть не менее +5 и не более +30.

Норма расхода:

Расход смеси зависит от вида ремонта. Для ремонта поврежденной горизонтальной поверхности 95-110 кг на 1 кв.м. ремонтируемой поверхности при толщине слоя 50 мм.

Для укладки бетона в опалубку принимают примерный расход 2-2,5 кг сухой смеси на 1 литр объема заливки.

Условия и срок хранения:

Срок хранения в таре производителя 6 месяцев со дня изготовления.